| Stena | σp (Mpa) min-max | σp (Mpa) srednje | Habanje (cm3/50cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Granit | 150 – 240 | 180 | 5-10 (max 20) |
| Sijenit | 160 – 230 |  | 6-12 |
| Granodiorit | 150 – 240 | 200 | 5-10 (max 20) |
| Gabro | 180 – 300 | 230 | 6-10 |
| Peridotit | 120 – 300 |  | 8-20 |
| Aplit |  | 150 |  |
| Pegmatit |  | 150 |  |
| Kersantit |  | 160 |  |
| Trahit | 130 – 260 |  | 6-14 |
| Dacit | 140 – 280 | 210 | 6-14 |
| Andezit | 140 – 280 | 190 | 6-14 |
| Bazalt | 150 – 400 (max 500) |  | 4-11 |
| Dijabaz | 150 - 400 | 220 | 4-11 |

*važi za sveže uzorke stena